`			   Domalux Capon EXTRA

podkład wiążący nitro modyfikowany

Nazwa handlowa 		Domalux Capon EXTRA podkład wiążący nitro modyfikowany

Symbol PKWiU		24.30.12-70.00

Norma			WT – 0870:2006

Atesty				Wyrób posiada Atest PZH

Opakowanie handlowe	0,5l; 1l; 5l; 10l

Kolory			Bezbarwny

Główne zalety produktów

      - Zapobiega ciemnieniu drewna

      - Zmniejsza zużycie lakierów nawierzchniowych

      - Stabilizuje luźne cząstki drewna

      - Szybkoschnący

Zakres zastosowania	Podkład jest przeznaczony do malowania (gruntowania) drewnianych posadzek w celu stabilizowania luźnych cząstek drewna i lepszego związania poliuretanowych lakierów nawierzchniowych z podłożem drewnianym.

Sposób nanoszenia		Pędzel, wałek, blacha parkieciarka.

Wydajność			10 m2/l

Ilość warstw			1-2

Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm [s]			25 - 45

Gęstość [g/cm3], najwyżej					0,855

Zawartość substancji lotnych, najwyżej [%]			91

Czas schnięcia w 20oC, stopień 3, najwyżej [h]		2

Wygląd powłoki		równa, gładka, bez pomarszczeń

Sposób stosowania		1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, przeszlifowana papierem ściernym nr 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.

2. Lakierowanie

Przed użyciem podkład dokładnie wymieszać w opakowaniu. Stosować w postaci handlowej. Podkład nakładać przy pomocy pędzla lub wałka (wystarczy 1-krotnie) lub blachy parkieciarskiej (2-krotnie). Po wyschnięciu tj. po min. 4 godzinach powłokę przeszlifować papierem ściernym 240, dokładnie odpylić i można przystąpić do malowania lakierem z Marki Domalux: Classic, Super. W prowadzeniu dalszych prac zaleca się stosować do instrukcji stosowania lakierów parkietowych przytoczonych na opakowaniu z wybranym lakierem. W przypadku nakładania podkładu blachą parkieciarką szlifowanie nie jest konieczne.

3. Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi stosować rozcieńczalnik Nitrol RC 01 do wyrobów

nitrocelulozowych..

4. Ważne

Niska temperatura i zawyżona wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia podkładu. Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

UWAGI:

##### Zawiera: toluen

Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta.

- Działa drażniąco na oczy

- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia

- Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki

- Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy

- Unikać narażenia -  przed użyciem zapoznać się z instrukcją

- Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

### INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA

#### Zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu oraz ściśle przestrzegać informacji podanych na opakowaniu.

#### Nie stosować metod natrysku.

#### Prace malarskie powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy.

#### Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony osobistej.

#### Szczegółowe informacje dot. środków ochrony osobistej zamieszczone są na stronie internetowej www.domalux.pl

Po zakończeniu prac malarskich przed użytkowaniem pomieszczenia powinny być wietrzone do zaniku specyficznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku

Oznakowania wynikające z przepisów transportowych

Znak ostrzegawczy – materiał ciekły zapalny

( wzór nr 3 wg RID/ADR – nie dotyczy opakowań a’0,5l i a’1l )

Napis 1263 – nie dotyczy opakowań a’0,5l i a’1l

Uwaga:

Opakowanie musi być zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

(rozp. M.Z. z dnia 15.02.2002)

Karton na pudełka metalowe 0,5l oraz 1l powinien posiadać znak UN 1263 w rombie.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 750 g/l (2007)/ 750 g/l (2010).

Produkt zawiera max: 750 g/l.

# Comments

WT – 0870:2006

Kartony na pudełka metalowe 0,5 L i 1 L powinny posiadać znak UN w rrmbie