Domalux Super

Lakier poliuretanowy jednoskładnikowy

Nazwa handlowa 		Domalux Super lakier do parkietów

Symbol PKWiU		24.30.12-70.00

Norma			ZN–SKDP–032

Atesty				Wyrób posiada Atest PZH

Opakowanie handlowe	1l; 5l

Kolory			Bezbarwny

Główne zalety produktów

- Odporny na ściernie

- Łatwe i szybkie nanoszenie

- Powłoka odporna na zarysowanie

Zakres zastosowania	Lakier przeznaczony jest do lakierowania drewnianych parkietów, mozaik, podłóg oraz schodów drewnianych. Ze względu na wysoką odporność na ścieranie wyrób polecany jest do malowania powierzchni narażonych na intensywne użytkowanie w obiektach użyteczności publicznej.

Sposób nanoszenia		Pędzel, wałek, szpachla

Wydajność			14 m2/l

Ilość warstw			3

Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm [s]		15-25

Gęstość [g/cm3]					1,000-1,040

Zawartość substancji lotnych, najwyżej [%]		58

Czas schnięcia w 20oC, stopień 1, najwyżej		2 h

stopień 3, najwyżej [h]	6

stopień 6, najwyżej [h]	15

Wygląd powłoki		Połysk, półmat

Sposób stosowania		1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowania powinny być suche i czyste bez pozostałości np. past woskowych i środków nabłyszczających. Stare powłoki lakierowe należy wycyklinować i usunąć pył z powierzchni. Podłoże należy zagruntować lakierem podkładowym Domalux CAPON.

Po wyschnięciu, tj. po około 3 godzinach (czas minimalny), malowaną powierzchnię należy wygładzić przecierając lekko papierem ściernym nr 150 -180. Następnie należy dokładnie odpylić powierzchnię. Tak przygotowane podłoże nadaje się do malowania.

2. Malowanie

Wyrób przed użyciem należy wymieszać poprzez kilkakrotne silne wytrząsanie w zamkniętym opakowaniu

W ciągu 12 godzin po nałożeniu jednej warstwy lakierowej można nakładać następną bez matowienia powierzchni.

Jeżeli czas jest dłuższy, powierzchnia wymaga silnego zmatowienia (granulacja 150-180).

W przypadku stosowania lakieru Domalux Super półmat, dwie pierwsze warstwy zaleca się wykonać lakierem Domalux Super połysk

W celu uzyskania wysokiej estetyki finalnej powłoki, przed położeniem ostatniej warstwy, powłokę należy bardzo dokładnie zmatowić siatką o granulacji powyżej 120.

3. Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować rozcieńczalnik do lakieru Domalux Super

4. WAŻNE

Temperatura powietrza powinna wynosić od 15 °C do 25 °C. Wilgotność lakierowanego drewna powinna być nie większa niż 9 %, względna wilgotność powietrza 40 % do 65 %.

Niska temperatura i zaniżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. W przypadku stosowania wyrobu bezpośrednio na surowe drewno w zależności od gatunku drewna i jego struktury zastosowanie lakieru może powodować nieznaczne wybarwienie drewna.

Niedokładne oczyszczenie pomieszczenia z kurzu i pyłu szlifierskiego może powodować powstanie drobnych grudek i chropowatość w utwardzonej powłoce.

Pozostałość szpachli w nierównościach może spowodować uzyskanie jaśniejszych wybarwień w tych miejscach drewna po pomalowaniu lakierem. Drobne ubytki można usunąć poprzez zastosowanie odpowiedniego żelu po pierwszej warstwie lakieru.

Pomalowana powierzchnia może być eksploatowana po upływie 3 dni, przy czym pełną wytrzymałość mechaniczną powłoka uzyskuje po 7 dniach.

Domalux Super półmat nie może być stosowany na salach gimnastycznych.

W celu poprawy estetyki wymalowań zaleca się stosowanie do odpylania powierzchni ściereczki antystatycznej oraz unikania przeciągów

W celu wydłużenia okresu użytkowania powłok należy stosować środki do konserwacji powłok lakierowych.

Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych ( produkt reaguje z wilgocią z powietrza)

Dodatkowe informacje w Karcie aplikacyjnej

UWAGI:

Zawiera: ksylen, toluilenodiizocyjanian

Zawiera: izocyjaniany

zapoznaj się z instrukcją dostarczoną przez producenta

- Produkt łatwo palny.

- Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

- Działa drażniąco na oczy.

- Może powodować uczulenia w następstwie narażenia drogą oddechową.

- Chronić przed dziećmi.

- Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

- Nie wdychać par.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

- W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

- Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

- W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

Instrukcja bezpiecznego postępowania

- Zapoznać się z kartą charakterystyki wyrobu oraz ściśle przestrzegać informacji podanych na opakowaniu.

- Nie stosować metod natrysku.

- Prace malarskie powinni prowadzić wyłącznie profesjonalni wykonawcy.

- Podczas prac malarskich należy stosować środki ochrony indywidualnej.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony indywidualnej zamieszczone są na stronie internetowej www.Domalux.pl

Po zakończeniu prac malarskich przed użytkowaniem pomieszczenia powinny być wietrzone do zaniku specyficznego zapachu. W tym czasie nie powinny tam przebywać dzieci, kobiety ciężarne, alergicy, osoby cierpiące na choroby dróg oddechowych, w podeszłym wieku.

Opakowanie musi być zaopatrzone w wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

(rozp. M.Z. z dn.15 lipca 2002r.)

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/i/FR): 600g/l (2007.

Produkt zawiera max 600 g/l.