Domalux Bezzapachowy

Lakier akrylowy

Nazwa handlowa 		Domalux Bezzapachowy lakier do boazerii

Symbol PKWiU		24.30.11-50.00

Norma			ZN–SKDP–028

Atesty				Wyrób posiada Atest PZH

Opakowanie handlowe	1l; 5l

Kolory			Bezbarwny

Główne zalety produktów

- Szybkie schnięcie

- Bezpieczny w użyciu

- 55 dodatkowych transparentnych kolorów

Zakres zastosowania	Lakier przeznaczony jest do malowania mebli, boazerii, przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń nienarażonych na działanie wody i innych agresywnych mediów. Lakier ze względu na cechy ekologiczne szczególnie polecany do malowania drewna w szpitalach, żłobkach, przedszkolach, szkołach i pomieszczeniach mieszkalnych.

Treść tylko dla wersji połysk:

Uzyskana powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem i znakomicie podkreśla strukturę drewna.

Treść tylko dla wersji półmat:

Uzyskana powłoka charakteryzują się subtelnym półmatem wydobywającym naturalny urok lakierowanej powierzchni.

Bardzo krótki czas schnięcia umożliwia wykonanie większości prac malarskich w ciągu jednego dnia. Lakier nie nadaje się do malowania podłóg. W tym celu polecane są lakiery do parkietów: Marki Domalux

Sposób nanoszenia		Pędzel, wałek, natrysk

Wydajność			10 m2/l

Ilość warstw			2

Parametry techniczne	Lepkość umowna wg kubka Ford 4 mm [s]		13-25

Gęstość [g/cm3]					1,000-1,050

Zawartość substancji lotnych, najwyżej [%]		68

Czas schnięcia w 20oC, stopień 1, najwyżej		2

stopień 3, najwyżej [h]	5

stopień 6, najwyżej [h]	8

Wygląd powłoki		Połysk, półmat

Sposób stosowania		1. Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, gładka, przeszlifowana papierem ściernym o granulacji 180-240 i następnie dokładnie oczyszczona z pyłu.

.

2. Malowanie

Lakier przed użyciem należy starannie wymieszać w oryginalnym opakowaniu. Stosować w postaci handlowej lub rozcieńczyć woda pitną (max 5%). Po nałożeniu pierwszej warstwy, po czasie co najmniej 6h powierzchnię polakierowaną przeszlifować papierem ściernym o granulacji nr 180-240, dokładnie odpylić, przetrzeć szmatką, a następnie nałożyć drugą warstwę lakieru.

3. Czyszczenie narzędzi

Do mycia narzędzi malarskich stosować wodę pitną

4. WAŻNE

W przypadku lakierowania zabarwionym wyrobem należy posługiwać się specjalną instrukcją stosowania dostępną w punktach sprzedaży (w przypadku braku instrukcji; proszę poprosić o nią sprzedawcę lub skontaktować się z bezpłatną infolinią 0 800 11 33 11).

Narzędzia i pędzle należy myć w wodzie pitnej bezpośrednio po zakończeniu malowania.

Wyrób przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych. Chronić przed mrozem. Malować w temperaturze 15 ÷ 25°C

UWAGI:

- Chronić przed dziećmi.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu przed użytkowaniem pomieszczenia wietrzyć intensywnie do zaniku specyficznego zapachu.

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/e/FW): 150g/l (2007)/130g/l (2010). Produkt zawiera max 50g/l